钛铁主成分为钛和铁的铁合金。还含有铝、硅、碳、硫、磷、锰等杂质。用作炼钢脱氧剂、脱硫剂、除气剂和合金剂。按含钛量的不同主要有3个品种：FeTi30(含Ti25.0％～35.0O％、Al<8．5％、Si<5.0％)，FeTi40(含Ti35.0％～45.0％，Al<9．.5％，Si<4.0％)和FeTi70(含Ti65％～75％，．Al0.5％～5％，Si<0.5％)。此外，还有多种含钛复合合金如Ti—Si—Fe，Ti—B—Al—V，Ti—B—Al—Cr，Ti—Al，Ni—Ti—Al，Ti—B—Al，Ti—Cr—Al等，用作钛添加剂。

钛是1791年格雷戈尔(W．Gregor)发现的，但当时未命名，直到1795年克拉普罗特(M．H．Klaproth)发现钛后，才命名为“Titans”(钛)。罗西(A．Rossi)于1901年提出电铝热法冶炼钛铁的专利，1937年苏联研究铝热法冶炼钛铁的工艺。从50年代中期起，因废钛金属料的增加，开始生产70％Ti的钛铁。中国于1959年在锦州铁合金厂开始用铝热法工业规模生产钛铁。

性质与用途 钛的原子量为47．90。外层电子结构为3d24s2。熔点1667℃。沸点3285℃。密度(20℃)4．5g／cm3。钛的化学性质较活泼，能与氧、氮、硫、碳生成稳定的化合物。钛铁二元系相图见图1。从图中看出，它们之间有3个金属间化合物，在高温下稳定的化合物为TiFe2，而TiFe和Ti2Fe为转熔化合物，有两个低共熔点，位于Ti约14％、温度1340℃和Ti约68％、温度1085℃处。工业钛铁的物理性能如下：

熔化范围温度／℃                          密度／g.cm-3

FeTi30                1350～1500                                  约6．2
FeTi40                1300～1480                                  约5．9
FeTi70                1070～1480                                  约5．4

钛铁在炼钢中用作脱氧剂、除气剂和碳硫稳定剂。生产镇静钢用钛脱氧，可以减少钢锭上部的偏析，改善钢的质量和提高钢锭的成材率。钛与溶解在钢液中的氮可结合成稳定的氮化钛，能消除氮对钢性能的不良影响。钛与钢液中的硫生成硫化钛，可以消除导致热脆的硫化铁生成。钛与碳生成极稳定的碳化钛，碳化钛的微粒可阻止钢晶粒长大，细化钢的组织，使钢的强度提高。钛与碳间的化学亲和力大于铬与碳，在不锈钢中添加钛铁以固定碳，可消除铬在不锈钢晶界的贫化现象，提高不锈钢的抗腐蚀能力。近年来钛已作为微合金化元素生产高强度低合金钢。铸铁中加入钛，有助于细晶石墨的生成，还起脱气、孕育、净化与细化铸件组织的作用，提高铸件耐磨性。耐热铸铁添加钛可以提高铸铁件的耐热性。此外，超合金与铝合金生产用含钛复合合金作添加剂。电焊条用钛铁作涂料组分，可以提高焊接质量。